### Valores limites para a limpeza de superfícies

|  | AVISO! Danos materiais por produtos químicos ácidos Em caso de uso indevido de produtos químicos ácidos a consequência são danos materiais. - Evite ácidos minerais, como HCI (cloreto de hidrogénio); H2SO4 (ácido sulfúrico) e H2SO3 (ácido sulfuroso). - Observe estritamente a concentração e o tempo e a temperatura de aplicação prescritos pelo fabricante. - Concentrações locais excessivas devidas à formação de gotas ou evaporação devem ser evitadas. - Não execute desinfeções prolongadas, por exemplo durante a noite. - Depois de usar meios ácidos, é necessário garantir um bom enxugamento posterior com água. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Reação do aço inoxidável com químicos de limpeza Contato de superfícies em aço inoxidável com químicos de limpeza, que incluem cloro, cloretos, halogéneos e sulfatos (em interação com cloretos). A interação do tempo de contato com uma elevada temperatura, elevada concentração e baixo valor ph tem um efeito reforçante. A consequência é a corrosão e os resultantes erros de produto, avarias de funcionamento e danificação ou destruição de componentes. - Respeitar os requisitos que se impõem aos produtos de limpeza: Capítulo “Dados Técnicos”, secção “Requisitos que se impõem aos fluidos”. - Não exceder o tempo de atuação de 20 minutos. - Utilizar os produtos de limpeza com cloro para atuar apenas no estado frio. - Enxaguar exaustivamente com água e secar as superfícies após a limpeza. O teor de cloretos da água não pode exceder uma concentração de 50 ppm (partes por milhão). |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Produto de limpeza que liberam oxigênio Produtos de limpeza que liberam oxigénio são agressivos para os materiais vedantes. Não utilizar esses produtos de limpeza em todos os ciclos de limpeza. Depois de usar meios ácidos, é necessário garantir um bom enxágue posterior com água. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Penetração de produto de limpeza Se os cilindros de elevação não estiverem sob pressão durante a limpeza, penetra produto de limpeza nos cilindros de elevação. Esta situação conduz a um encurtamento do tempo de vida útil das juntas colocadas. Uma consequência adicional é o aumento do risco de corrosão. Antes da limpeza das superfícies da máquina, abrir o abastecimento de ar aos cilindros de elevação. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Resíduos de detergente Se os restos dos produtos de limpeza não forem removidos por enxágue posterior, a água evapora-se, aumentando assim a concentração de ácidos e soluções alcalinas nas superfícies de aço inox e de plástico. Consequentemente, as superfícies podem ficar destruídas pela corrosão. Remover os restos dos produtos de limpeza das superfícies da máquina, enxaguando posteriormente com água potável. Usar água potável, cujo teor de cloretos da água não pode exceder uma concentração de 150 ppm. Enxaguar posteriormente até não ser mais possível detectar, com os habituais processos de análise, propriedades que remetam para os produtos de limpeza. Secar com ar comprimido as peças polidas da máquina por fricção ou sopro seco. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Cloreto no detergente Cloretos no detergente podem provocar corrosão. - A concentração máxima de cloreto nos detergentes não pode ser ultrapassada. Os teores máximos recomendados de cloretos são indicados nas seguintes tabelas. |  |
| --- | --- | --- |

Em princípio, todos os produtos de limpeza oferecidos por empresas reconhecidas para as diferentes aplicações são adequados para a limpeza de máquinas. A KHS utiliza, para a construção das suas máquinas, apenas materiais de elevada qualidade, mas mesmo assim deve efetuar-se uma consulta aos fabricantes dos produtos de limpeza relativamente à corrosividade dos químicos previstos. Alguns fabricantes emitem uma garantia de compatibilidade, que é sempre bom obter.

A utilização de produtos de limpeza e de desinfeção alcalinos e neutros é normalmente suficiente. Se utilizar produtos ácidos, deve trabalhar com especial cuidado, para evitar danos de material.

|  | Para os valores definidos para pressão e tempos de enchimento do respetivo produto e do reservatório a encher, ver seção “Dados técnicos de enchimento”. |  |
| --- | --- | --- |

### Tabela de valores limite para produto de limpeza

#### Ácido nítrico (HNO3) / ácido fosfórico (H3PO4)

| Requisito | Valor |
| --- | --- |
| Concentração | < 1 % |
| Forma | Em solução aquosa |
| Tempo de contato | < 30 min |
| Temperatura | 25 °C (temperatura ambiente) |
| Dureza total | < 20 °dH |
| Cloreto | < 20 mg/L |
| Ferro | < 0,05 mg/L |
| Manganês | < 0,05 mg/L |

#### Soda cáustica para limpeza em circuito fechado (NaOH)

| Requisito | Valor |
| --- | --- |
| Concentração | < 2,5 % |
| Forma | Em solução aquosa |
| Tempo de contato | < 30 min |
| Temperatura | < 80 °C |
| Cloreto | < 30 mg/L |
| Ferro | < 0,05 mg/L |
| Manganês | < 0,05 mg/L |

#### Intensificador de limpeza (à base de oxigénio ativo)

| Requisito | Valor |
| --- | --- |
| Concentração | < 2% |
| Forma | Solução básica |
| Tempo de contato | < 30 min |
| Temperatura | < 80 °C |
| Cloreto | < 30 mg/L |
| Ferro | < 0,05 mg/L |
| Manganês | < 0,05 mg/L |

#### Solução de limpeza alcalina combinada (NaOH; hipoclorito)

| Requisito | Valor |
| --- | --- |
| Concentração | < 2% (pH > 11) |
| Tempo de contato | < 45 min |
| Temperatura | < 70 °C |
| Ferro | < 0,05 mg/L |
| Manganês | < 0,05 mg/L |

#### Hipoclorito de sódio (NaClO)

| Requisito | Valor |
| --- | --- |
| Concentração | 15 mg/L |
| Forma | Em solução aquosa |
| Tempo de contato | < 20 min |
| Temperatura | < 30 °C |
| Valor pH | < 7 |
| Cloreto | < 50 mg/L |
| Ferro | < 0,05 mg/L |
| Manganês | < 0,05 mg/L |

#### Ácido peracético (C2H4O3)

| Requisito | Valor |
| --- | --- |
| Concentração | < 500 mg/L |
| Tempo de contato | < 15 min |
| Temperatura | < 20 °C |
| Cloreto | < 30 mg/L |

#### Desinfeção estática à base de iodofor

| Requisito | Valor |
| --- | --- |
| Concentração (iodo ativo no produto ácido) | < 50 mg/L |
| Tempo de contato | < 16 h |
| Temperatura | < 30 °C |
| Cloreto | < 30 mg/L |

#### Água quente para higienização de aplicações convencionais

| Requisito | Valor |
| --- | --- |
| Tempo de contato | < 45 min |
| Temperatura | 85 - 95 °C |

#### Dióxido de cloro (ClO2)

| Requisito | Validade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Concentração | Em sistemas aberto | < 2 mg/L |
|  | Em sistemas fechados e sob recirculação constante | 5 mg/L |
| Temperatura | - | < 30 °C |
| Ferro e/ou manganês | - | 0,1 mg/L |

#### Ozonio (O3)

| Requisito | Valor |
| --- | --- |
| Concentração | 0,38 - 2 mg/L |
| Valor pH | 6 - 7 (mais perto de pH 6) |
| Temperatura | 10 - 20 °C |
| Dureza da água | < 4 °dH |

#### Anólito

| Requisito | Valor |
| --- | --- |
| Cloro livre | < 4 mg/L |
| Cloreto | < 150 mg/L |
| Valor pH | 6,5 - 7,5 |
| Temperatura | 20 °C |
| Dureza dos carbonatos da água de mistura | < 5 °dH |

#### Católito

| Requisito | Valor |
| --- | --- |
| Soda cáustica (NaOH) | 4% |
| Cloreto | < 100 mg/L (com pH < 10) |
| Valor pH | > 10 |
| Temperatura | 20 °C |
| Dureza dos carbonatos da água de mistura | < 5 °dH |