### Produtos de limpeza

|  | AVISO! Danos materiais por produtos químicos ácidos Em caso de uso indevido de produtos químicos ácidos a consequência são danos materiais. - Evite ácidos minerais, como HCL (ácido clorídrico), H2SO4 (ácido sulfúrico) e H2SO3 (ácido sulfuroso). - Observe as concentrações, temperatura e tempo de uso recomendados pelo fabricante. - Evite concentrações locais adicionais geradas, por exemplo, pela formação de gotas ou evaporação. - Evitar desinfecções prolongadas, por exemplo, durante a noite. - Após o uso de produtos ácidos realizar um enxágue cuidadoso com água. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Reação entre aço inoxidável e produtos químicos de limpeza Contato das superfícies de aço inoxidável com produtos químicos de limpeza contendo cloro, cloretos, halógenos e sulfatos (em conjunto com cloretos). A ação conjunta entre o tempo de contato e altas temperaturas, alta concentração e baixo valor de pH age de forma a amplificar. A consequência é a corrosão levando a erros do produto, falhas de operação e danos ou destruição de componentes. - Observar os requisitos aos produtos de limpeza: ver capítulo “Dados técnicos” Seção “Requisitos para fluidos”. - Não ultrapassar o tempo de ação de 20 minutos. - Somente utilizar produtos de limpeza contendo cloro a frio. - Lavar com água e secar cuidadosamente as superfícies após a limpeza. O teor de cloreto da água não pode ultrapassar a concentração de 50 ppm (partes por milhão). |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Resíduos de produtos de limpeza Caso os resíduos de produtos de limpeza não sejam removidos através de um enxágue final, a evaporação da água contida na mistura ocasionará uma concentração dos ácidos e das bases nas superfícies de aço inoxidável e de plástico. A consequência poderá ser a destruição das superfícies devido à corrosão. - Remover os resíduos de produtos de limpeza das superfícies da máquina através de enxágue com água potável. - Utilizar água potável, cujo teor de cloreto da água não pode ultrapassar a concentração de 150 ppm (partes por milhão). - Enxaguar até que as propriedades características dos produtos utilizados não sejam mais detectáveis em procedimentos de análise. - Secar as peças não revestidas da máquina esfregando-as ou soprando-as com ar comprimido. |  |
| --- | --- | --- |

As máquinas podem basicamente ser limpas com todos os produtos comerciais disponíveis fabricados por empresas renomadas para as respectivas fabricações. A KHS utiliza apenas materiais de alta qualidade para a fabricação de suas máquinas. Apesar disso, é necessário consultar o fabricante do produto de limpeza quanto ao nível de capacidade de corrosão dos produtos químicos previstos. Alguns fabricantes fornecem garantias de segurança sanitária que em todo o caso devem ser visadas.

Via de regra, é suficiente a utilização de produtos de limpeza e desinfecção alcalinos e neutros. Caso devam ser aplicados produtos ácidos, então deverá ser observado um trabalho especialmente cuidadoso, para evitar danos materiais.

|  | - Proteger as peças de plástico do contato com produtos de limpeza à base de ácido. - Detergente de liberação de oxigênio podem danificar as vedações e causar um maior desgaste. - Casos especiais ou ambiguidades exigem um acordo com KHS. |  |
| --- | --- | --- |

As informações sobre as limitações para produtos de limpeza estão armazenadas na Documentação Técnica “Dados Específicos e Normas da KHS”, capítulo “K0255 – Qualidade dos Fluidos”.

### Características dos materiais de vedação

Os seguintes materiais de vedação são utilizados:

| Material de vedação | Nome | Propriedades |
| --- | --- | --- |
| Borracha de acrilonitrilobutadieno | NBR | - Resistência à distensão em óleos minerais, graxas e combustíveis - Elasticidade - Flexibilidade ao frio - Resistência à deformação por pressão - A resistência em temperaturas contínuas, dependendo da estrutura da mistura, está entre -20°C e 90°C, até 110°C em curtos períodos; a temperaturas mais altas, o material endurece - As vedações não são resistentes a ozônio a partir de 0,2 ppm ou a ar contendo ozônio |
| Borracha de acrilonitrilobutadieno hidrogenado | HNBR | - Resistência à distensão em óleos minerais, graxas e combustíveis - Elasticidade - Flexibilidade ao frio - Resistência à deformação por pressão - A faixa térmica de aplicação está entre aprox. -30°C e 140°C - As vedações não são resistentes a ozônio a partir de 0,2 ppm ou a ar contendo ozônio - Em comparação com o NBR (borracha de acrilonitrilobutadieno), este material apresenta uma resistência mecânica mais alta e uma melhor resistência ao desgaste |

| Material de vedação | Nome | Propriedades |
| --- | --- | --- |
| Borracha de silicone | VMQ e PVMQ | - Resistência térmica - Flexibilidade ao frio - Muito resistente contra corrosão por oxigênio e ozônio. - A faixa térmica de aplicação está entre aprox. - -20°C e 130°C - A longo prazo, ácidos e álcalis concentrados, água e vapor a temperaturas superiores a 100°C danificam o material |
| Borracha fluorada | FKM ou Viton | - Boa estabilidade química - Excelente resistência a ozônio, a condições climáticas e à luz - Muito resistente a água quente e vapor - A faixa térmica de aplicação está entre aprox. -20°C e 150°C - A longo prazo, ácidos e álcalis concentrados, água e vapor a temperaturas superiores a 100°C danificam o material |
| Borracha de etilenopropilenodieno | EPDM | - Boa resistência à distensão em água quente, vapor, solução alcalina de lavagem, fluidos oxidantes, ácidos e bases - Excelente resistência a ozônio e a condições climáticas e alta durabilidade - A faixa térmica de aplicação está entre aprox. -20°C e 130°C - Vedações de EPDM não devem ser utilizadas com hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos e clorados - As vedações de EPDM não devem entrar em contato com graxa ou óleo mineral. |